## Slide 1
第六章 压电式传感器

## Slide 2: 本章主要内容
0 引言
1 压电效应和材料及机电转换
2 压电传感器的测量电路
3 传感器系统的频率响应
4 压电传感器的误差分析
5 压电传感器的应用
本章

## Slide 3: 0 引言
压电式传感器是一种典型的有源传感器（或发电型传感器）。
压电传感元件是力敏感元件------能测量力、压力、加速度等。
具有响应频带宽、灵敏度高、信噪比大、结构简单、工作可靠、质量轻等优点。
压电传感器的特点：
*压电式加速度传感器是振动测量最常用的加速度型传感器，在旋转机械故障诊断方面应用广泛。

## Slide 4
－ － － － － －
F
F
＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
1 压电效应及压电材料
正压电效应
某些电介质，当沿着一定方向对其施力而使它变形时，内部就产生极化现象，同时在它的一定表面上产生电荷，当外力去掉后，又重新恢复不带电状态的现象。当作用力方向改变时，电荷极性也随着改变。
F
－ － － － － －
＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
F
1.1 压电效应——1880年居里兄弟
（正）压电效应示意图
1.1.1 定义
Notes: 人

## Slide 5
当在电介质的极化方向施加电场，某些电介质在一定方向上将产生机械变形或机械应力，当外电场撤去后，变形或应力也随之消失，这种物理现象称为逆压电效应。
逆压电效应
1 压电效应及压电材料

## Slide 6
机械能转变为电能
电能转变为机械能
正压电效应
逆压电效应
纵向压电效应
切向压电效应
横向压电效应
压
电
效
应
1 压电效应及压电材料
还记得我们在第二章讲过的：纵向、横向和剪切应力/应变吗？

## Slide 7
1.1.2 压电性能参数的一般描述
x(1)
y(2)
z(3)
X0°切型石英晶体切片的力 —— 电分布
x
z
F3
(σ1)
F2
F1
F4
F6
F5
(σ3 )
(σ2)
(1)
(3)
(2)
σi j = d i j Tj
i =1、2、3
j =1、2、3、4、5、6
y
i(i=1,2,3):表示晶体的极化方向，即在i面上产生电荷。1、2、3分别表示垂直于x、y、z轴的晶片表面
j(j=1,2,3,4,5,6):1，2，3表示沿x,y,z方向作用的单向应力；4，5，6表示在yz,zx,xy平面上承受的剪切应力

## Slide 8
压电常数矩阵
压电效应的表达式：
Tj: j方向的应力
dij:j方向的力使得i面产生电荷的压电常数
σij:j方向的力在i面产生的电荷密度
1，2，3
单向应力
4，5，6
剪切应力
x(1)
y(2)
z(3)

## Slide 9
1.2 压电材料
●自然界中大多数晶体具有压电效应, 但压电效应十分微弱。
●性能优良的压电材料需要考虑如下特性：
转换性能、机械性能、电性能、环境适应性、时间稳定性
●实际应用的压电材料
⑴ 压电晶体（单晶体）：石英；铌酸锂等。
⑵ 压电陶瓷：钛酸钡；锆钛酸铅系列（PZT系列）等。
⑶ 压电半导体和高分子压电材料（含压电薄膜）等 。

## Slide 10
1.2.1 单（石英）晶体材料
机械轴（Y轴）：横向压电效应
光学轴（基准轴，Z轴）：Z轴方向
的力不产生压电效应
电轴（X轴）：会产生“纵向压电效应
产生电荷的面垂直于X轴
石英晶体——正六面体——各向异性
Notes: 光学轴（Z轴）：光沿该方向通过没有双折射现象
电轴（X轴）：经过晶体棱线，垂直于该轴的表面上压电效应最强。
机械轴（Y轴）：在电场作用下，该轴方向的机械变形最明显。

## Slide 11
石英晶体压电效应机理
硅离子和氧离子的六角形分布——石英晶体压电效应基础
石英晶体——各向异性：奇妙的硅离子Si4+和氧离子O2-
常态下，由于其对称结构，对外表现为不带电

## Slide 12
石英晶体压电效应机理
P1
P2
P3
偶极矩：一对正负电荷形成一个偶极距。矢量，正、负电荷中心间的距离和电荷中心所带电量的乘积
电量分布分析：偶极矩概念
未受外力作用时——中性

## Slide 13: 受到X方向的力—纵向压电效应
X方向受压时——产生压电效应
X方向：出现电荷
正向出现正电荷
负向出现负电荷
X方向将产生压缩变形
偶极矩方向和角度发生变化
Y方向：无电荷
Z方向：无电荷
各向异性的体现：排列方式不同

## Slide 14: 受到X方向的力—纵向压电效应
X方向受拉时——产生压电效应
X方向将产生拉伸变形
偶极矩方向和角度发生变化
X方向：出现电荷
正向出现负电荷
负向出现正电荷
Y方向：无电荷
Z方向：无电荷

## Slide 15: 受到Y方向的力—横向压电效应
Y方向受拉和受压时——X方向上产生压电效应
本质上和X方向受力产生的变形一致
也只会在X方向上产生电荷

## Slide 16: 受到平面切向力—剪切压电效应
厚度切变型
思考一下：当受到剪切力时
——会发生什么情况呢？
典型场景：

## Slide 17
石英晶体压电常数矩阵：
① 石英晶体的压电系数的温度稳定性好。在20℃至200 ℃温度范围内，温度每升高1 ℃，压电系数仅减少0.016%，当温度达到573 ℃时（居里点），石英晶体丧失压电特性。
② 各向异性的晶体，按不同方向切割的晶片，其物理性质相差很大。
1，2，3
单向应力
4，5，6
剪切应力
X
Y
Z
电荷密度

## Slide 18: 压电晶体切片和电极构成
x
y
l
b
t
同时：极化强度等于电荷密度：
故：电荷量与受力成正比：
进而：极间电压为：
导电层构成电容的两极
极化强度与应力成正比：

## Slide 19
●极化前，各个电畴在晶体上杂乱分布，极化效应被相互抵消，原始的压电陶瓷内极化强度为零；
●在外电场作用下，电畴的极化方向趋向于按外电场的方向排列；
●极化处理后，陶瓷内部仍存在有很强的剩余极化强度。
●受到压力后，自由电荷过剩出现放电现象。受到拉力，出现充电现象。
束缚电荷和自由电荷排列示意图
自由电荷
自由电荷
电极
束缚电荷
19
1.2.2 压电陶瓷材料——1945年，MIT

## Slide 20
20
压电陶瓷变形形式：
厚度变形：d33
长度变形： d31 、d32
剪切变形： d24、 d15
体积变形：d31 、d32 、d33

## Slide 21: 压电陶瓷外形
无铅压电陶瓷及其换能器外形
压电陶瓷的性能:
①很高的压电系数；
②居里点温度低；
③有热释电现象；
④稳定性不如石英晶体；
⑤人工制造，成本低。

## Slide 22
●性能优良的压电材料——性能指标
转换性能、机械性能、电性能、环境适应性、时间稳定性
●常用压电材料
⑴ 压电晶体（单晶体）：石英；铌酸锂等。
⑵ 压电陶瓷：钛酸钡；锆钛酸铅系列（PZT系列）等。
⑶ 压电半导体和高分子压电材料（含压电薄膜）等 。
1.2 压电材料
回顾：前述所讲的压电材料分类情况：

## Slide 23
23
灵敏度：压电系数 电容：介电常数
工作温度：居里温度 机械特性：弹性系数，品质因数
Notes: 两类使用较多材料之间的比较：（1）灵敏度；（2）温度性能；（3）使用成本

## Slide 24
q
Ua
Ca
q
q ＝UaCa
Ca
a)电压等效电路
b)电荷等效电路
Ua
Ua＝ q /Ca
Ca
2 压电式传感器的测量电路
2.1传感器等效电路
t：晶体厚度（m）
Notes: 当压电传感器承受机械应力作用时，在它两极板上出现极性相反的等量电荷。因此可以把压电传感器看成一静电发生器，也可看成两极板充有电荷的电容器。

## Slide 25
现在思考一个问题：电荷能不能长期保存（有无“漏损”）？
♦ 记住：压电传感器不适合于静态测量
2.1 传感器的等效电路（续）
q
q ＝UaCa
Ca
a)电压等效电路
b)电荷等效电路
Ua
Ua＝ q /Ca
Ca
结论：不能——存在测量电路阻抗，传感器内部有电阻，必然存在“漏损”
推论：压电传感器仅适合动态测量，不适合静态测量，做得好的压电传感器最多可实现准静态测量。重要特性！
Ra
Ra

## Slide 26
Ca—传感器的固有电容；
Ra —包括连接导线在内的传感
器绝缘电阻；
Cc — 连接导线对地电容；
Ri —前置放大器输入电阻；
Ci —前置放大器输入电容。
实际的电荷等效电路——加上导线和放大器后
Ca
Ra
Cc
Ri
Ci
q
电荷等效电路
前置放大电路输入电容和输入电阻
导线分布电容
2.1 传感器的等效电路（续）
Notes: 从压电元件的等效电路看：电荷发生器---相当于电流源----期望负载阻抗为0
从压电元件的机电转换看：期望电边界为短路以阻断逆压电效应
总之，期望前置测量电路的输入阻抗趋近0

## Slide 27
具有两类前置放大器：
电压放大器 和 电荷放大器
2.2 压电传感器的前置测量电路
q
q ＝UaCa
Ca
a)电压等效电路
b)电荷等效电路
Ua
Ua＝ q /Ca
Ca
依据压电传感器的两种等效电路：

## Slide 28
电压放大器：电压放大+阻抗变换
先做个简化：
－A
C
R
Ui
USC
(b)
Ua
等效电阻R：
等效电容：
－A
Ca
Ra
Ri
Ci
Cc
USC
Ua
(a)
2.2 压电传感器的前置测量电路
Ca

## Slide 29
电压放大器：电压放大+阻抗变换
2.2 压电传感器的前置测量电路
－A
C
R
Ui
USC
Ua
Ca
＋＋＋＋
――――
设：传感器的力输入：
传感器的电压输出：
其中： (压电陶瓷)
放大器输入电压：

## Slide 30
2.2 压电传感器的前置测量电路-电压放大器
－A
C
R
Ui
USC
Ua
Ca
放大器输入电压
幅值：
放大器输出
分析：电路输出与信号频率 有关，也与回路的电阻R和电容C
有关，故应做相应的讨论。

## Slide 31
2.2 前置测量电路-电压放大器
－A
C
R
Ui
USC
Ua
Ca
讨论：响应频率
定义：测量回路时间常数：
τ =R (Ca+Cc+Ci )
＋＋＋＋
――――
测量回路固有频率：
与信号频率无关！！
时间常数很重要，与频率响应息息相关
结论：压电式传感器具有相当好的高频响应特性

## Slide 32
2.2 前置测量电路-电压放大器
讨论：灵敏度
与信号频率无关，与回路电容成反比
|Ku(j)|
0=1/τ

Ku(∞)
与信号频率成正比
高频段：
低频段：

## Slide 33
2.2 前置测量电路-电压放大器
－A
C
R
Ui
USC
Ua
Ca
推论：要求放大器的输入阻抗尽R 量大！！！
从设计角度，要求0 = 1/ 小，
即时间常数 要大：
τ =R (Ca+Cc+Ci )
但是回路电容又不能太大，
否则影响灵敏度，因为
|Ku(j)|
0=1/τ

Ku(∞)
  还有个问题：回路电容受电缆分布电容的影响较大，改变电缆须重新校准灵敏度！
讨论：灵敏度

## Slide 34
2.2 前置测量电路——电荷放大器
电荷放大器
一种具有深度负反馈的高增益放大器
C’F
1/R’
电荷电压
条件：开环增益A0足够大
输入阻抗R 很高
效果：放大器输入端几乎没有
分流，电流仅流入反馈
回路CF与RF
反馈电流 i 的表达式为：
q
－A0
Ca
U∑
USC
i
Ra
CF
RF
电荷放大器原理电路图

## Slide 35
“密勒效应”（Miller effect）
1919-1920年
2.2 压电传感器的前置测量电路（续）
－A0
Ca
Ra
R'
C'
USC
U∑
q
电荷放大器的等效电路图
Cc
——反相放大电路中，输入与输出之间的分布电容或寄生电容由于放大器的放大作用，其等效到输入端的电容值会扩大1+K倍，其中K是该级放大电路电压放大倍数
等效电容：
等效电导：
q
－A0
Ca
U∑
USC
i
Ra
CF
RF
电荷放大器原理电路图
等效电路：依据前面的电流表达式
i =U *1/Z ’

## Slide 36
运放输入电压U
运放输出电压Usc
2.2 电荷放大器
分析——当A0足够大时，Ra，Ca，Cc的影响可以忽略
即：传感器本身的电容和电缆长短不影响电荷放大器的输出
－A0
Ca
Ra
R'
C'
USC
U∑
q
Cc

## Slide 37
当A0足够大时，放大器灵敏度为：
2.2 电荷放大器（续）
和电压放大器灵敏度比较
τ =R (Ca+Cc+Ci )
仅与反馈网络有关
与传感器、电缆等特性有关
电荷放大器灵敏度
传感器+放大器灵敏度
－A0
Ca
Ra
R'
C'
USC
U∑
q
Cc
τ =RFCF

## Slide 38
2.2 电荷放大器（续）
高频
电荷放大器的频率响应
|Ku(j)|
L=1/τ

Ku(∞)
低频
讨论：要如何选择 CF 和 RF ?
Notes: 参考前面的电压传感器的讨论。L影响低频特性，CF影响灵敏度，所以CF要大小合适，RF要大才好

## Slide 39
2.2 电荷放大器（续）
分析：开环放大倍数A0对精度的影响
|Ku(j)|
L=1/τ

Ku(∞)
实际：
理想：
误差：
－A0
Ca
Ra
R'
C'
USC
U∑
q
电荷放大器的等效电路图
Cc

## Slide 40
2.2 电荷放大器（续）
分析：开环放大倍数A0对精度的影响
例：
得 A0 ≥ 104
解：
－A0
Ca
Ra
R'
C'
USC
U∑
q
Cc
运算放大器能不能满足呢？
tl2272 GO
lm358

## Slide 41
小结：前置电路接电荷放大器的特点
●更换电缆无需重新校准灵敏度；
●灵敏度取决于已知的、固定的RF和CF，有利于灵敏度的稳定和调整；
●电荷放大器时间常数可以设计得比较大，可用于准静态测量（L 可以设计得比较小）。

## Slide 42
3 压电式加速度传感器-原理
3.0 关于物体运动状态测量
有三个运动参量决定小车运动状态：
位置（位移）、速度和加速度
三者之间可相互转化：
位移微分(求导)得到速度；速度微分(求导)得到加速度
加速度积分得到速度；速度积分得到位移
以振动测量为例，就有不同类型的传感器：位移型，速度型，加速度型

## Slide 43
3 压电式加速度传感器-原理
3.1 压电加速度计的结构与工作原理
结构：一般有纵向效应型、横向效应型和剪切效应型三种，纵向效应型最常见。
纵向效应型

## Slide 44
3 压电式加速度传感器-原理
3.1 压电加速度计结构及工作原理
预紧环
压电元件
质量块
三角中心柱
剪切效应型

## Slide 45
3 压电式加速度传感器-原理
基座与被测对象紧固安装：螺丝固定；磁铁固定；
蜂蜡粘接
条件：传感器质量≪被测对象质量
——减小置入误差
设：被测对象向上加速运动
则：质量块感受向下的惯性力
F＝ma
压电片受相同应力，产生电荷为：
*压电陶瓷为例

## Slide 46
3 压电式加速度传感器-原理
传感器灵敏度：
（1）质量块质量m越大，灵敏度越高
但是，过高的m会降低被测对象振动系统的固有频率，一般不用增加质量的方法来提高传感器灵敏度，使得置入误差过大。
分析：
（2）为了提高灵敏度，一般选择增加压电系数
选择压电陶瓷（如PZT材料）
如果灵敏度还不够，怎么办呢？
讨论：可否通过增大压电片尺寸来提高传感器灵敏度？
Notes: 讨论的答案参见ppt 18页

## Slide 47
3 压电式加速度传感器-原理
传感器灵敏度：
分析：
（3）提高灵敏度的另类招数：
压电片的串并联
+
－
(a)并联
－
(b)串联
+
图 叠层式压电元件的串联和并联
Notes: 这是自放电式传感器的
常用手段：再比如热电偶热电堆

## Slide 48
压电片串联：
特点：输出电压大，本身电容小，适用于以电压作为输出信号，且测量电路输入阻抗很高的场合。
压电片并联：
特点：输出电荷大，时间常数大，宜用于测量缓变信号，并且适用于以电荷为输出量的场合。
3 压电式加速度传感器-原理
+
－
(a)并联
+
+
－
－
(b)串联
+
－
－
+
+

## Slide 49
●测量线路的频率响应决定系统的低频性能——电荷放大器的RF，CF
●系统的高频部分受到力学系统的固有频率限制——机械系统的 m，k
●压电元件的性能则对系统的灵敏度起重要作用——压电系数d 和质量m
3.3 传感器系统频率响应（动态响应）- 重要
a
s
UL
加速度
形变
输出电压
q
电荷
力学系统
压电元件
测量电路
3.3 压电式加速度传感器-动态响应
低通
线性
高通
带通
+
+
=

## Slide 50
（1）力学系统
典型的二阶系统：质量 + 弹簧 + 阻尼
质量 vs 力：F = ma
弹簧 vs 力：F = kx
阻尼 vs 力：F = Cv ——阻尼与速度成正比
*阻尼(damping)：减震—阻止物体继续运动
原因：摩擦力，流体阻力，发热
本质：能量的消耗

## Slide 51
（1）力学系统
设：被测振动体位移 x0，质量块位移xm
则：质量块与被测振动体的相对位移：xi = xm - x0
注意： xi 为力学系统输出，输入为被测对象加速度 a0
根据质量块的受力关系：
再将该式转换为输出 xi 和输入 a0 的关系：得到最终表达——教材P106
弹性质量阻尼系统传函模型

## Slide 52
（1）力学系统
终式：（注意： xi 为力学系统输出，即压电元件受力后产生的相对变形量）
力学系统
幅频特性
力学系统
相频特性
固有角频率:
相对阻尼系数:

## Slide 53
压电元件所受力：
ky——压电元件弹性系数
（2）力学系统+压电元件
产生的电荷：
注： xi 为力学系统输出，压电元件受力后产生的相对变形量
力学系统 + 压电元件的幅频特性：
固有频率:
相对阻尼系数:

## Slide 54
ω<< ω0时
（2）力学系统
+ 压电元件
固有频率:
相对阻尼系数:

## Slide 55
|Ku(j )|
=1/τf
 0

H
（3）系统总体：力学系统 + 压电元件 + 放大器
3.3 传感器系统频率响应（动态响应）
|Ku(j)|
L=1/τ

Ku(∞)

## Slide 56
（3）系统输出电压和加速度的关系(电荷放大器)
系统的幅频特性
以ω02=k/m代入上式得：
3.3 传感器系统频率响应（动态响应）

## Slide 57
4.1 频率响应误差分析
4 压电传感器系统-误差分析
与振动加速度频率无关
中频：
低频：
高频：
与放大器有关
主要取决于机械特性
τ =Rf Cf
|Ku(j )|
=1/τf
 0

H

## Slide 58
4.2 温度误差
4 压电传感器系统-误差分析
外界温度变化将影响压电传感器的灵敏度。
● 压电系数、等效电容量发生变化；
● 缓变温度的影响：热释电效应(压电陶瓷)，影响低频特性
● 瞬变温度的影响：导致传感器中晶体元件受力状态的变化，需补偿。
*TIP：热释电效应：由于温度变化引起的自发极化

## Slide 59
4.2 湿度误差
4 压电式加速度传感器-误差分析
外界湿度变化将影响压电传感器的绝缘电阻。
Ca
Ra
Cc
Ri
Ci
q

## Slide 60
4.4 安装误差——横向灵敏度
4 压电式加速度传感器-误差分析
传感器最大灵敏度方向与主轴不重合将导致误差。

## Slide 61
4.5 电缆及器件噪声
4 压电式加速度传感器-误差分析
①问题：
●压电传感器的内阻很大任何微小的干扰产生较大的误差
●为屏蔽掉外部干扰采用屏蔽电缆
●传感器电缆承受机械振动和弯曲变形屏蔽层与绝缘层分离
●摩擦生电分离部分的内表面上将产生电荷
●感生电荷叠加在压电元件输出的电荷上形成噪声电荷输出
②解决办法
●将屏蔽线固定；
●采用特制低噪声同轴射频电缆。这种电缆的内绝织层和屏蔽层之间涂有减摩材料硅油和导电石墨层，它可以有效地防止电缆振动和弯曲而产生的摩擦生电效应，从而减少电缆噪声。

## Slide 62
4.5 电缆及器件噪声——续
摩擦生电

## Slide 63
4.5 电缆及器件噪声——续
低噪声电缆实物照片

## Slide 64
玻璃打碎报警装置①
将高分子压电测振薄膜粘贴在玻璃上，可以感受到玻璃破碎时发出的振动，并将电压信号传送给集中报警系统。
存在的问题： 灵敏度调节
粘贴位置
5.3 玻璃打碎报警装置

## Slide 65
②改进--基于破碎声音测量的玻璃破碎传感器
原理：
●破碎时发出的响亮刺耳的声音频率：处于大约10～15kHz的高频段。
●带通放大器的带宽选在
10～15KHz的范围内，取出
玻璃破碎所产生高频声音。
●优点：对人的脚步声、
说话声、雷雨声等却具有
较强的抑制作用，以降低误报率。
●另一类是双技术玻璃破碎探
测器，其中包括声控-震动型
和次声波-玻璃破碎高频声响型。
5.3 玻璃打碎报警装置（续）

## Slide 66
③次声波—玻璃破碎高频声响双技术玻璃破碎探测器
●次声波： 频率低于20Hz的声波，属于不可闻声波。
●发生时刻：
A：玻璃破碎前，会产生一个属于次声波超低频的弹性振动波。当玻璃 破碎时，才会发出一高频的声音。
B：人侵者进室时，必打开一个通道。由于室内外环境不同所造成的气压、气流差，会产生超低频的次声波，其频率甚至可低于10Hz以下。
●当入侵者在打碎玻璃强行人室作案的瞬间，不仅会产生玻璃破碎时的可闻声波和相关物体(如窗框、墙壁等)的振动，还会产生次声波，并在短时间充满室内空间。
5.3 玻璃打碎报警装置（续）

## Slide 67: 压电式脚踏报警器
●根据需要制成薄膜或电缆套管等形状。
●不易破碎，具有防水性，可以制成较大面积或较长的尺度。
5.4 压电踏脚板

## Slide 68
●想想怎么样来实现？
*一种管道检漏装置

## Slide 69
作业：
6-1，6-3（简答），6-6，6-7，6-8， 6-10
需要认真看的例题：
例6-5，例6-7